SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.03.01.

SKROPIENIE – WIĄZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ ŚREDNIOROZPADOWĄ

- WSTĘP

  - Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4,0m miejscowość Domachowo od  km 0+000 do km 0+580 na długości 580,0 mb.

  - Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych SSTWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z związanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:

- zakup materiałów,

- dostarczenie sprzętu i materiałów na miejsce budowy,

- oznakowanie robót ,

- wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową:

- wykonanie wiązania międzywarstwowego emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości

0,7 kg/m2

- wywiezienie sprzętu,

- uporządkowanie miejsca budowy.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami                                 i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 1.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00. " Wymagania ogólne " pkt. 1.

- MATERIAŁY.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 2

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94

  - Materiały do wykonania skropienia istniejącej nawierzchni

- Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu skropienia, według zasad niniejszej SSTWiORB jest emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa.  Wymagania dla emulsji kationowej asfaltowej podano w WT.EmA-99.

- SPRZĘT.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 3

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Skropienie istniejącej nawierzchni należy wykonać następującym sprzętem:

- skrapiarką lepiszcza wg OST, pkt. 3.3

- TRANSPORT.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 4

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny muszą być przedzielone przegrodami, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny i zbiorniki muszą być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

- WYKONANIE ROBÓT

Wg OST D-04.03.01 pkt. 5

  - Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonania robót

    - Skropienie warstw nawierzchni wg OST D-04.03.01 pkt. 5.3. oraz OST D-05.03.05. pkt. 5.

Skropienie warstwy może się rozpocząć po akceptacji Zamawiającego jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie, za pomocą węża z dyszą rozpryskową.

Temperatura lepiszcza przy skrapianiu musi wynosić od 20 do 40 0C .

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny do umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godz.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć skropioną warstwę przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wg OST D-04.03.01 pkt.63

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” .

  - Badania i kontrola.

Przed przystąpieniem do robót oraz kontrola w czasie robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami  WT.EmA-94.

Materiały powinny posiadać odpowiedni atest producenta . Wykonawca jest zobowiązany kontrolować dla każdej dostawy lepkość emulsji.

Akceptacja materiałów przez przedstawiciela Inwestora - wizualna.

Przede wszystkim należy zbadać dokładność sprysku podłoża, równomierność oraz wydatek na l m2

- OBMIAR ROBÓT

Wg OST D-04.03.01 pkt. 7

  - Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Jednostka obmiarowa.

Jednostkę obmiaru jest m2.

- ODBIÓR ROBÓT

Wg OST D-04.03.01 pkt. 8

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór.

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów, robót i oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciela Inwestora ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Inwestora.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 9

  - 0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena l m2 skropienia - wiązanie międzywarstwowe obejmuje :

- dostarczenie emulsji i napełnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy emulsją,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST

  - Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

- wykonanie wiązania międzywarstwowego emulsją asfaltową kationową średniorozpadową

ilości 0,7 kg/m2							-	2.320,00  m2

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - OST D.00.00.00.

  - OST D.04.03.01.

  - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994

  - Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).