WO.271.29.2020.ZP    				          	Krobia, dnia 05 sierpnia 2020

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: REWITALIZACJĘ SPOŁECZNO- PRZESTRZENNĄ ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA - CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: SZKOLNEJ, PLAC T. KOŚCIUSZKI, OGRÓD LUDOWY I PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. REWITALIZACJA SPOŁECZNO - PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CENTRUM REALIZOWANEGO W RAMACH  WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO,  DZIAŁANIE 9.2 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I  POWOJSKOWYCH, PODDZIAŁANIE 9.2.1 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. REWITALIZACJA SPOŁECZNO- PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA - CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: SZKOLNEJ, PLAC T. KOŚCIUSZKI, OGRÓD LUDOWY I PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. REWITALIZACJA SPOŁECZNO - PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CENTRUM REALIZOWANEGO W RAMACH  WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO,  DZIAŁANIE 9.2 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I  POWOJSKOWYCH, PODDZIAŁANIE 9.2.1 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH.

PYTANIE:

W projekcie budowlanym dla inwestycji: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego” do budowy zbiornika retencyjnego i studni określono materiał jako rury CC-GRP produkowane metodą odlewania odśrodkowego.

Czy zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy o Zamówieniach Publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów technicznie równoważnych (tzn. spełniających te same wymogi jakościowe w zakresie trwałości, bezawaryjności, szczelności połączeń etc.)wyprodukowane w oparciu o wymogi PN-EN 14364 tj. rury wyprodukowane w procesie nawojowym (CFW-GRP), wzmocnionych włóknem szklanym typu E; PN1; SN 10.000 N/m2; z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego bez dodatków korodujących w tym węglanu wapnia, z wewnętrzną warstwą zabezpieczającą z czystej żywicy o grubości min. 2 mm, łączonych przy pomocy łączników z wlaminowaną na stałe uszczelką EPDM na całej ich wewnętrznej powierzchni, zapewniające całkowitą szczelność kanału?

Pragniemy zauważyć, iż doprecyzowanie średnicy zewnętrznej oraz wewnętrznej rury wskazuje na konkretnego dostawcę rur, podobnie jak określenie metody produkcji CC-GRP (odlewanie odśrodkowe).  Obecnie na rynku światowym jest tylko jedne producent, który posiada rury produkowane metodą odlewania odśrodkowego z korodującym wypełniaczem w postaci węglanu wapnia (CaCo3). W przypadku uszkodzenia rur GRP posiadających w swoim składzie CaCo3, dochodzi do infiltracji wody do cząsteczek węglanu wapnia, co powoduje nasiąkniecie wypełniacza, osłabienie i pękanie rur, odspajanie warstwy wewnętrznej, a w konsekwencji ich całkowitą degradację.

W odniesieniu do rur kanalizacyjnych GRP (rur z żywic poliestrowych) w Polsce obowiązuje norma PN-EN 14364. Norma PN-EN jest Polska Normą przenosząca europejskie normy zharmonizowane. Wymieniona norma zawiera wymagania, jakim powinny sprostać rury do kanalizacji. W przeciwieństwie do stanowiska projektanta  norma PN-EN 14364 nie stawia ograniczeń w zakresie metody produkcji (CFW lub CC). Norma pozostawia swobodę w zakresie technologii wykonania,  pod warunkiem spełnienia wymogów normy w zakresie parametrów technicznych i użytkowych związanych z funkcją rur GRP np. odporność chemiczna, sztywność obwodowa,  odporność na ścieranie. Z punktu widzenia wymagań normy PN-EN 14364 wymaganie przez Zamawiającego zastosowania tylko i wyłączenie rur CC-GRP z wypełnieniem w postaci węglanu wapnia, dla budowy sieci kanalizacyjnej jest całkowicie nieuzasadnione.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie równoważności proponowanych materiałów z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczenie wyżej wskazanego materiału tzn. rur CFW-GRP pozwoli zachować zasady uczciwej konkurencji i nie naruszy ustawy PZP Art. 29.ust.2 i 3, a tym samym zwiększy dostępność materiału i zdecydowanie wpłynie na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury wyprodukowanej w procesie nawojowym (CFWGRP) jako  materiału technicznie równoważnego (tzn. spełniającego te same wymogi jakościowe w zakresie trwałości, bezawaryjności, szczelności połączeń itd.).

Z up. Burmistrza

/-/  Michał Listwoń

Zastępca Burmistrza